通信用室内16芯MPO光缆 Indoor 16-core MPO cable for communication

| Cable Construction Parameter 光缆结构参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子缆芯数 Number of fiber optic cable cores | 16F |  |
| 光纤颜色 TFiber color | 蓝 橙 绿 棕 灰 白 红 黑 黄 紫 粉红 青绿 + 蓝橙绿棕（打点） |  |
| 子缆材料 Tight wrapping material | LSZH |  |
| 光缆外径(±0.05mm) Tight packing outer diameter | Ø3.0 |  |
| 子缆外径不圆度 Tight wrapping outer diameter is not round | ≤2% |  |
| 光缆外径（±0.2mm） Fiber optic cable outer diameter | 10.0 |  |
| 光缆壁厚（±0.05mm） Fiber optic cable wall thickness | 1.0 |  |
| 光缆外护材料 Fiber optic cable outer shield material | LSZH |  |
| 光缆外护颜色 Fiber optic cable outer cover color | 青绿色 |  |
| 芳纶型号及填充数 Aramid model and filling number | 填充缆2根 1100D*8股 |  |
| 抗拉（N） Tensile resistance | 短期 | 长期 |
|  | 1600 | 800 |
| 最小弯曲半径（mm） Minimum bending radius | 动态20D | 静态10D |

| Optical Fiber Parameter 光纤参数 |  |
| --- | --- |
| 光纤品牌 Fiber optic brand | 长飞 |
| 光纤类型 Fiber type | OM4 |
| 芯径 Core diameter | 50μm |
| 芯不圆度 Core incompleteness | ≤5% |
| 包层直径 Cladding diameter | 124.8 ± 1μm |
| 包层不圆度 Cladding is not round | ≤ 1% |
| 涂层直径 Coating diameter | 245 ± 7μm |
| 涂层/包层同心度误差 Coating/cladding concentricity error | ≤12um |
| 涂层不圆度 The coating is not round | ≤6% |
| 芯/包层同心度误差 Core/cladding concentricity error | ≤1um |
| 衰减系数 Attenuation factor | ≤1.0/km at 1300nm, ≤ 3.0dB/km at 850nm |