OPTICAL FIBER CABLE SPECIFICATION                             MPGS24COOR03850A

二十四芯干式结构室内光缆 

24-fiber Dry Structure Indoor Cable
光缆结构图 Profile View

光纤参数 Fiber Parameters 
	编号No.
	项目Items
	单位Unit
	参数Specification

	
	
	
	50/125

	1
	芯径Core Diameter
	μm
	50.0±2.5

	2
	包层直径Cladding Diameter
	μm
	124.8±1.0

	3
	包层不圆度Cladding Non-Circularity
	%
	≤1.0

	4
	芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error
	μm
	≤1.5

	5
	涂覆层直径Coating Diameter
	μm
	245±7

	6
	涂覆层不圆度Coating Non-Circularity
	%
	≤6.0

	7
	包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error
	μm
	≤12.0

	8

9
	最小带宽Bandwidth(min.)
	850nm
	MHz·km
	600

	
	
	1300nm
	MHz·km
	1200

	10
	衰减系数Attenuation Coefficient
	850nm
	dB/km
	≤2.3

	
	
	1300nm
	dB/km
	≤0.6


光缆参数 Cable Parameters
	项目 Items
	指标 Specifications

	光纤芯数 Fiber Count
	24

	着色涂覆光纤

Colored Coating Fiber
	外径 Dimension
	250±15μm

	
	颜色Color
	全色谱All chromatography （另一组打色环区分）

	护套 Jacket
	外径 Dimension
	3.8±0.1mm

	
	材料 Material
	OFNP

	
	颜色 Color
	橙 Orange


光缆机械和环境性能 Mechanical and Environmental Characteristics

	项目 Items
	单位 Unite
	参数 Specifications

	拉伸（长期） Tension（Long Term）
	N
	150

	拉伸（短期） Tension（Short Term）
	N
	300

	压扁（长期） Crush（Long Term）
	N/10cm
	100

	压扁（短期） Crush（Short Term）
	N/10cm
	500

	最小弯曲半径（动态） Min. Bend Radius（Dynamic）
	mm
	20D

	最小弯曲半径（静态）Min. Bend Radius（Static）
	mm
	10D

	工作温度Operating Temperature
	℃
	-20～+60

	储存温度Storage Temperature
	℃
	-20～+60


拟定：         审核：         复核：         核准：
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着色涂覆光纤Colored Coating Fiber
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